|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 性能以及指标 |
| 1 | 春秋常服 | 面料采用藏蓝色毛涤单面哔叽，规格：80 Nm /2\*80 Nm /2成分：毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%，克重：195g /m2，面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准GA 最新标准。 |
| 2 | 冬常服 | 面料采用藏蓝色毛涤缎背哔叽，规格： 80Nm/2×80Nm/2成分：毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%，克重：240g/m2，面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准GA 最新标准。 |
| 3 | 春秋执勤服 | 面料采用藏蓝色毛涤单面哔叽，规格：80 Nm /2\*80 Nm /2成分：毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%，克重：195g /m2，面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准GA 最新标准。 |
| 4 | 冬执勤服 | 面料采用藏蓝色毛涤缎背哔叽，规格： 80Nm/2×80Nm/2成分：毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%，克重：240g/m2，面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准GA 最新标准，内胆使用 150 克超细纤维絮片。 |
| 5 | 夏裤 | 面料采用藏蓝色毛涤素花呢，毛50%,涤50%(含导电纤维)，110Nm/2×60Nm/1  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准GA 最新标准。 |
| 6 | 春秋裤 | 面料采用藏蓝色毛涤单面哔叽，规格：80 Nm /2\*80 Nm /2成分：毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%，克重：195g /m2，面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准GA 最新标准。 |
| 7 | 冬裤 | 面料采用藏蓝色毛涤缎背哔叽，规格： 80Nm/2×80Nm/2成分：毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%，克重：240g/m2，面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准GA 最新标准。 |
| 8 | 裙子 | 面料采用藏蓝色毛涤素花呢，毛50%,涤50%(含导电纤维)，110Nm/2×60Nm/1  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准GA 最新标准。 |
| 9 | 内穿衬衣 | 面料采用精梳棉涤混纺染色斜纹布，棉60%,涤40%，100s/2×100s/2  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准GA 最新标准。 |
| 10 | 长袖  制式衬衣 | 面料采用涤棉交织绸，经涤纶异形长丝,纬涤纶异形长丝与棉混纺纤维含量：经纱涤100%，纬纱涤80%，棉20%，250dtex/250dtex  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准GA 最新标准。 |
| 11 | 夏执勤服 | 面料采用涤棉交织绸，经涤纶异形长丝,纬涤纶异形长丝与棉混纺,纤维含量：经纱涤100%，纬纱涤80%，棉20%，250dtex/250dtex  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准GA 最新标准。 |
| 12 | 夏作训服 | 面料采用精梳涤棉混纺格子布，涤65%棉35%，13tex×2/28tex  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准GA 最新标准。 |
| 13 | 冬作训服 | 面料采用精梳涤棉混纺加厚格子布,（18tex×2）×36tex涤65%，  棉35%，密度：433×181根/10cm，面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准GA 最新标准。 |
| 14 | 多功能服 | 面料采用防水透湿复合布，规格：100D/72f×150D/144f热熔聚氨酯膜复合218，成分：100%涤纶，密度：460×360，克重：64g/m2，面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准，内胆使用 150 克超细纤维絮片。 |
| 15 | 雨衣 | 面料采用聚氨酯湿法涂层雨衣布，基布100%涤纶，pu 涂层83dtex/36f×83dtex/72f,克重125（g/㎡)。面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |
| 16 | 毛衣 | 100%澳毛，面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |
| 17 | 毛背心 | 100%澳毛，面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |
| 18 | 毛裤 | 100%澳毛，面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |
| 19 | 短袖T恤 | 棉100%，面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |
| 20 | 大檐帽（女卷沿帽） | 毛70%，涤26%(含导电纤维)，氨纶4%，80Nm/2×80Nm/2,质量200g/m2。幅宽1.49米  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |
| 21 | 大檐凉帽  （女凉帽） | 男警察凉帽，毛70%，涤26%(含导电纤维)，氨纶4%，80Nm/2×80Nm/2,质量200g/m2。幅宽1.49m  女警察凉帽，经纱×纬纱：300D/98f×150D/38f质量：570 g/m2网眼结构：三空一  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |
| 22 | 警便帽 | 毛70%，涤26%(含导电纤维)，氨纶4%，80Nm/2×80Nm/2,质量200g/m2。幅宽1.48m  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |
| 23 | 作训帽 | 涤65%棉35%，13tex×2/28tex  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准GA 最新标准。 |
| 24 | 棉帽 | 毛70%，涤26%(含导电纤维)，氨纶4%，80Nm/2×80Nm/2,质量240g/m2。  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |
| 25 | 单皮鞋 | 主要技术参数将严格执行《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA309-2010警鞋 男单皮鞋、GA310-2010警鞋 女单皮鞋） |
| 26 | 雨靴  （中筒） | 大底、海绵底、鞋面胶料：天然橡胶，本色棉毛布28/1，棉本色帆布16×3/3，涤纶缝纫线29.5×2  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |
| 27 | 作训鞋 | 面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |
| 28 | 领带 | 面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |
| 29 | 外腰带 | 锌合金ZZnAlD4-3A，黑色贴膜皮革二型，黑色涤纶缝纫线19.7×2  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准 |  |
| 30 | 内腰带 | 锌合金ZZnAlD4-3A，黑色贴膜皮革二型，黑色涤纶缝纫线19.7×2  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |
| 31 | 全指手套  （皮手套） | 防割阻燃，耐高温，手掌是羊皮反绒，手指出处使用凯夫拉耐磨防滑材料。  面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |
| 32 | 多功能包 | 面料：黑色锦纶长丝防水帆布。  结构：多功能包的结构由包盖、围墙、后片构成。包盖由包的右侧经上下边向左侧打开。颜色：多功能包的颜色为黑色面料与加工制作执行中华人民共和国安全行业标准(GA)最新标准。 |